S P E C Y F I K A C J E

T E C H N I C Z N E

WIEJSKIE  CENTRUM  KULTURY  I  INTEGRACJI

# SPOŁECZNEJ

KIEŁCZE  GMINA  SZCZANIEC

Zakres prac remontowych do wykonania:

Wykonanie prac remontowych pozwoli uzyskać lepsze wykorzystywanie obiektu oraz zwiększy jego estetykę i funkcjonalność. Prace remontowe przewiduje się wykonać w obrębie istniejącego metrażu oraz powiększenie o pomieszczenie na poddaszu budynku.

W części parterowej przewidziane są do wykonania następujące prace: w salce rozebranie podłóg drewnianych, wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianu, izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej, podbetonu oraz ułożenie nowej podłogi z desek i lakierowanie tej podłogi. Ten sam zakres prac odnośnie podłóg przewiduje się wykonać w kuchni. Instalacja elektryczna w salce zostanie wymieniona na nową instalację z zastosowaniem przewodów miedzianych. W salce przewiduje się wycięcie otworu w stropie, wykonanie obudowy otworu z krawędziaków oraz montaż gotowych schodów drewnianych opuszczanych. Korytarz parteru zostanie wyłożony płytkami ceramicznymi, zostanie dobudowany jeden stopień schodowy; schody również obłożone zostaną płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi na zaprawie klejowej.

Na poddaszu przewiduje się montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym, montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i skosach. Zerwanie podłogi drewnianej, położenie płyt OSB oraz ułożenie nowej podłogi z desek. Całość podłóg szlifowana i lakierowana. Sufity i ściany parteru zostaną wyszpachlowane oraz pomalowane farbami emulsyjnymi wewnętrznymi.

Naprawie podlegać będą drzwi wewnętrzne prowadzące z salki do kuchni oraz W pomieszczenia sanitarnego. Skrzydło drzwiowe z salki do kuchni zostanie wymienione, natomiast do sanitariatu opalone z istniejącej farby oraz ponownie polakierowane.

Pokrycie dachu jako całość znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie mniej jednak niektóre, pojedyncze dachówki uległy zniszczeniu i zachodzi konieczność ich wymiany. Gąsiory dachowe na całej długości należącej do salki i kuchni zostaną przełożone. Całe pokrycie na tym odcinku zostanie uszczelnione zaprawą od spodu.

Na zewnątrz przewiduje się wykonanie chodników z kostki brukowej, umożliwiające bezpieczne przejście od ulicy do budynku. Dodatkowo utwardzone zostaną ciągi komunikacyjne na trawniku przed budynkiem. Przed położeniem kostki należy nawieść ziemię roślinną w celu podwyższenia terenu. Od strony ulicy należy powstałą skarpę utwardzić brukowcem, aby uniemożliwić obsuwanie się masy ziemnej.

Przewiduje się pobudowanie wiaty na opał; konstrukcja ścian z prefabrykowanych płyt żelbetowych, brama z siatki, pokrycie dachu wiaty blachodachówką.

Całość prac należy konsultować z inwestorem, gospodarzem obiektu oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

## ZAWARTOŚĆ  DOKUMENTACJI

| Lp. | Tytuł | Strona |
| --- | --- | --- |
| 1. | ### Wymagania ogólne | 4 – 18 |
| 2. | ### Roboty rozbiórkowe | 19 – 22 |
| 3. | ### Instalacja elektryczna | 23 – 49 |
| 4. | ### Układanie płytek podłogowych | 50 – 55 |
| 5. | Roboty malarskie | 56 – 62 |
| 6. | Podłoża pod posadzki | 63 – 67 |
| 7. | Sufity podwieszane | 68 – 71 |
| 8. | Nawierzchnia z kostki brukowej | 72 – 76 |
| 9. | Stolarka okienna i drzwiowa | 77 – 81 |
| 10 | Izolacje przeciwwilgociowe | 82 – 84 |
| 11. | Pokrycie dachu dachówką ceramiczną | 85 – 88 |
| 12. | Pokrycia i obróbki blacharskie | 89 – 92 |

WYMAGANIA  OGÓLNE

WYMAGANIA  OGÓLNE

- WSTĘP

  - Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej z budową przepompowni.

  - Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

  - Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnej specyfikacji technicznych wydanych dla danego asortymentu robót, ustalenia dotyczą również dla SST sporządzanych indywidualnie.

  - Określenia podstawowe

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

    - Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł),

    - Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych,

    - Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

    - Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu,

    - Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,

    - Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie,

    - Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia,

    - Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów,

    - Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni,

    - Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i remontowych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą robót i projektantem.

    - Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

    - Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

    - Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.

    - Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

    - Materiały – wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

    - Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących dla przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu:

- warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych,

- warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę,

- warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni,

- podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw,

- podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikania cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozochronną, odsączającą lub odcinającą,

- warstwa mrozochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu,

- warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej,

- warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

    - Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

    - Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

    - Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych,

    - Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze,

    - Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,

    - Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania,

    - Podłoże ulepszone nawierzchni – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni,

    - Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

    - Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej,

    - Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana istniejące trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia

    - Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiarem robót.

    - Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

    - Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy (remontu).

    - Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,

modernizacją, przebudową, utrzymaniem oraz ochroną obiektu budowlanego lub jego

elementu.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy remoncie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

    - Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

    - Dokumentacja projektowa - będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

    - Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST – dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności z ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach ogólnych („Ogólnych warunków umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowla muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

    - Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem,

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszelkie

Tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez

Inżyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest

włączony w cenę kontraktową. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:

ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do

ochrony robót, wygodny społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych

dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z

Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w

sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wykonawca przed rozpoczęciem

robót w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu umieści tablice informacyjne i

ostrzegawcze, których treść będzie uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika

projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie

technicznym przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwych lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczegółowy wzgląd na:

  - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami,

możliwością powstania pożaru.

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez

personel Wykonawcy.

    - Materiały szkodliwe dla otoczenia – materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji

państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

    - Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie

budowy, spowodowane jego działalnością. Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco

informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielem

nieruchomości i dotyczących korzystania z własności dróg wewnętrznych. Jednakże, ani

Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienie, o ile

nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane w wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

- Ochrona i utrzymanie robót – Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów – Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia

robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych – gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w

warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego regionu, mogą być również stosowane inne

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy

lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez

Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14   Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za

własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika

projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca

poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach. Inżynier/Kierownik projektu po

uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

MATERIAŁY

  - Źródła uzyskania materiałów – co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczony do wykonania robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie uzyskane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

  - Pozyskiwanie materiałów miejscowych – Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które

zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę

Inżyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom – zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

  - Wariantowe stosowanie materiałów – jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Przechowywanie i składowanie materiałów – Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika

projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. Liczba i wydajność sprzętu

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. Sprzęt będący

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt

niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robót.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po

akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika

projektu, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu,

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt

Wykonawcy.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym

przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte

przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika

projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczania wysokości przez Inżyniera/Kierownika

projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia

Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na

rozważaną kwestię.

6.            KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

- Program zapewnienia jakości – Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzaniu mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

- Zasady kontroli jakości robót – celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane

urządzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

- Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownika projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

  - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

  - Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badania przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

  - Certyfikaty i deklaracje – Inżynier/kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi

SST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

  - Dokument budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika/Inżyniera projektu. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. Decyzje

Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do

wydawania poleceń Wykonawcy robót.

- Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu.

- Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkach 1-3 następujące dokumenty:

  - pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

  - protokóły przekazania terenu budowy,

  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

  - protokóły odbioru robót,

  - protokóły z narad i ustaleń,

  - korespondencję na budowie.

- Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

- OBMIAR  ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót – obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.

  - Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

  - Czas przeprowadzenia obmiaru – obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wyniki skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

- ODBIÓR  ROBÓT

  - Rodzaje odbiorów robót – w zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

  - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorowi częściowemu,

  - odbiorowi ostatecznemu,

  - odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.

  - Odbiór ostateczny robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań

przyjętych w dokumentach umowy. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować

następujące dokumenty:

    - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

    - szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

    - dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały),

    - deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z SST,

    - recepty i ustalenia technologiczne,

    - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,

    - opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

    - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

    - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

    - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

  - Warunki umowy i wymagania ogólne

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

  - Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414 z późniejszymi zmianami),

- Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz.1555).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 z późniejszymi

zmianami)

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką: okładzin ściennych i podłogowych, demontażem urządzeń sanitarnych oraz instalacji elektrycznej.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:

- okładzin ściennych z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej,

- posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej,

- kabin sanitarnych z płyt paździerzowych i wiórowych,

- demontażem urządzeń sanitarnych,

- demontażem części instalacji elektrycznej z oprzyrządowaniem.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mogą być wykonane z

drewna lub rur stalowych w postaci:

- rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np.12,5 x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np.3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

- rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) układa się pomosty z desek,

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- gwoździe wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:

- żurawik przyścienny lub wyciąg o udźwigu 150 kg,

- narzędzia elektrotechniczne jak: wiertarki, przecinarki itp.,

- młoty rozkruszające małej mocy,

- ciągniki z przyczepami do transportu materiałów z rozbiórki.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4

  - Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5

  - Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe związane z rozbiórką obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

W przypadku robót rozbiórkowych wykładziny ściennej z płytek ceramicznych należy

wykonać:

- rozebrać płytki ścienne,

- dokonać skucia warstwy zaprawy cementowej ze ścian,

- rozebrane materiały usunąć z budynku,

- materiały z rozbiórki załadować na środki transportowe i usunąć z budowy,

W przypadku rozbiórki płytek podłogowych należy:

- wykuć płytki podłogowe za pomocą młotów mechanicznych,

- rozebrać podłoże z betonu gr.10 cm,

- rozebrane materiały usunąć z budynku, załadować na środki transportowe oraz usunąć z budowy.

Rozbiórki urządzeń sanitarnych należy przeprowadzić w następujący sposób:

- umywalki fajansowe odkręcić od wsporników metalowych,

- odciąć dopływ wody zimnej i ciepłej do urządzeń sanitarnych,

- wsporniki metalowe umywalek za pomocą elektronarzędzi odciąć od ściany,

- muszle ustępowe zdemontować od podłoża za pomocą narzędzi ręcznych,

- pisuary zdemontować używając narzędzi ręcznych,

- zdemontować baterie ścienne umywalek oraz zakręcić korkami żeliwnymi podejścia wypływowe wody,

- zdemontowane urządzenia sanitarne pozostawić do dyspozycji użytkownikowi obiektu.

W przypadku rozbiórki przewodów i urządzeń elektrycznych należy:

- odciąć dopływ energii elektrycznej do pomieszczeń, w którym dokonuje się demontażu,

- za pomocą narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi dokonać demontażu opraw sufitowych i ściennych,

- zdemontować wyłączniki oraz gniazda wtykowe,

- zdemontowany materiał pozostawić do dyspozycji użytkownika obiektu.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2.Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu ewentualnego stopnia uszkodzenia elementów

nie podlegających rozbiórce.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

- dla wykładziny ściennej z płytek – m2 (metr kwadratowy),

- dla płytek podłogowych – m2 (metr kwadratowy),

- dla wsporników stalowych mocowanych w murze lub podłodze – szt (sztuka),

- dla urządzeń sanitarnych – szt (sztuka),

- dla elementów instalacji elektrycznej (lampy, wyłączniki, gniazda wtykowe) – szt (sztuka).

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni płytek ściennych i podłogowych przeznaczonych do rozbiórki,

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych,

- skucie warstwy cementowej ze ścian,

- rozbiórka podłoża betonowego podłóg,

- demontaż urządzeń sanitarnych (umywalki, muszle ustępowe, pisuary),

- demontaż lamp oświetleniowych, wyłączników ściennych oraz gniazd wtyczkowych,

- usunięcie z pomieszczeń gruzu i materiału z rozbiórek,

- załadunek oraz transport materiałów rozbiórkowych na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

- zniesienie na miejsce wyznaczone przez użytkownika obiektu urządzeń sanitarnych z rozbiórek jak: umywalki, muszle ustępowe i pisuary,

- uporządkowanie miejsca rozbiórki.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017                                      Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000                                      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

3. PN-D-96002                                      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

4. PN-H-74219                                      Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

przeznaczenia.

5. PN-H-74220                                      Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia.

6. PN-H-93401                                      Stal walcowana. Kątowniki nierównoramienne.

7. BN-87/5028-12                                 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,

okrągłym i kwadratowym.

8. PN-70/9082-01                                  Wytyczne ogólnego projektowania i wykonania.

9. PN-55/B-12301                                 Płytki fajansowe ścienne.

10. PN-62/B-10144                                 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Część V, Instalacje

Elektryczne.

12. PN-81/B-12632                                 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

13. PN-77/B-12636                                 Zlewozmywaki.

14. Normy branżowe dla robót instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz elektrycznych

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

CZĘŚĆ  OGÓLNA

# WYMAGANIA  OGÓLNE

Warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Norma PN-IEC 60364 wprowadziła pojęcie układów sieci. Występujący układ sieci TN-C wymaga stosowania przewodu ochronno-neutralnego PEN.

Zgodnie z postanowieniami normy o instalacjach elektrycznych ułożonych na stałe, przewód ochronno-neutralny PEN powinien mieć przekrój żyły nie mniejszy niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al.

W związku z niewłaściwą relacją pomiędzy przekrojami przewodu PEN i przewodów fazowych L, w odniesieniu do instalacji elektrycznej w budynkach (przekrój przewodu PEN w większości przypadków może kilkakrotnie przewyższać przekroje przewodów fazowych L) dążeniem do poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwporażeniowego użytkowników, koniecznością staje się stosowanie układu sieci TN-S lub TN-C-S.

Układy te zapewniają rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N oraz likwidują szereg niepożądanych zjawisk, takich jak:

- pojawienie się napięcia fazowego na obudowach metalowych odbiorników, wywołane przerwą ciągłości przewodu PEN,

- pojawienie się na przewodzie PEN napięcia niekorzystnego dla użytkowanych odbiorników, wywołanego przepływem przez ten przewód prądu wyrównawczego, spowodowanego zaistnieniem asymetrii prądowej w instalacji.

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N, w przypadku układu sieci TN-C-S, powinno następować w złączu lub w rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony.

Zapewnia to utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

Instalacja elektryczna w budynkach powinna być realizowana w układzie sieci TN-S (przewody L1; L2; L3; N; PE).

Przewody ochronne, ochronno-neutralne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz połączeń wyrównawczych powinny być oznaczone dwubarwnie, barwą zielono-żółtą, przy zachowaniu następujących postanowień:

- barwa zielono-żółta może służyć tylko do oznaczania i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,

- zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości przewodu. Dopuszcza się stosowanie oznaczeń nie na całej długości z tym, że powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i widocznych miejscach,

- przewód ochronno-neutralny powinien być oznaczony barwą zielono-żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską. Dopuszcza się, aby wyżej wymieniony przewód był oznaczony barwą jasnoniebieską, a na końcu barwą zielono-żółtą.

Przewód neutralny i środkowy powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską w sposób taki, jak opisany dla przewodów ochronnych.

Bardzo ważne jest rozróżnienie połączeń wyrównawczych głównych od uziemień. Aby określone elementy mogły być wykorzystane jako uziomy, muszą one spełniać określone wymagania i musi być zgoda właściwej jednostki na ich wykorzystanie. Dotyczy to na przykład rur wodociągowych, kabli itp. Niektóre elementy jak np. rury gazu, palnych cieczy itp. nie mogą być wykorzystywane jako uziomy.

Wszystkie wyżej wymienione elementy powinny być w danym budynku połączone ze sobą poprzez główną szynę uziemiającą, celem stworzenia ekwipotencjalizacji.

Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie dla przeglądów i konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników.

Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do:

- oświetlenia ogólnego,

- oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeństwa),

- gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,

- sieci teleinformatycznych,

- gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 2 kW.

Gniazda wtyczkowe i łączniki oświetlenia należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń. Położenie załącz/wyłącz łączników oświetlenia należy przyjmować tak, aby w całym budynku były jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika klawiszowego.

Należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku.

Instalacje elektryczne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych.

W instalacjach elektrycznych w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować ochronę przed:

- porażeniem prądem elektrycznym,

- prądami przeciążeniowymi i zwarciowymi,

- skutkami oddziaływania cieplnego,

- obniżenia napięcia,

- skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia,

- skutkami przepięć atmosferycznych i łączeniowych.

# WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE

Przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy:

- zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej,

- przygotować niezbędne materiały, sprzęt i osprzęt,

- wytyczyć trasę instalacji,

- wykonać niezbędne przepusty umożliwiające montaż instalacji.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym i obowiązującymi przepisami.

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonać w przepustach rurowych. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej.

Odcinek instalacji wymagający zastosowania rur osłonowych z PCV (zasilanie węzła ze złącza kablowego-pomiarowego) przewidziano do ułożenia w posadzce. Rury mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi lub zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi tak, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie).

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów w rury osłonowe, należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość wykonanego rurowania. Rury muszą być przykryte masą betonową. Wciąganie przewodów wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie mogą mieć połączeń. Przewody powinny być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.

# OSPRZĘT  INSTALACYJNY

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i łączników, puszki sufitowe, przelotowe i łączące, puszki odgałęźne – należy stosować odpowiednie dla danego systemu instalacji w budynku: natynkowe, podtynkowe, natynkowo-wtynkowe; znormalizowane.

Stopień ochrony – minimum IP 2X, wytrzymałość elektryczna izolacji – 2 kV, wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomień.

# SPRZĘT  INSTALACYJNY

Łączniki i gniazda wtyczkowe ogólnego przeznaczenia do instalacji natynkowych, podtynkowych, natynkowo-wtynkowych.

Stopień ochrony – w wykonaniu zwykłym minimum IP 2X, w wykonaniu szczelnym IP44. napięcie znamionowe: 250 V; 50 Hz.

Prąd znamionowy: łączniki – 6 A, 10 A   gniazda wtyczkowe – 10 A, 16 A.

Obudowy wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących ogień.

# INSTALACJE  NA  ZEWNĄTRZ  POMIESZCZEŃ

Obudowy sprzętu, osprzętu opraw oświetleniowych i urządzeń powinny być w wykonaniu szczelnym oraz zapewnić ochronę minimum o stopniu IP 33.

## ROBOTY  W  ZAKRESIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

- WSTĘP

Nazwa zadania, oraz ogólne wymagania dotyczące robót zostały ujęte w OST „Wymagania ogólne”

- MATERIAŁY

Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny zgodności,

- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.

Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach.

Pozostałe wymagania dotyczące stosowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- SPRZĘT

Wymagania odnośnie stosowania sprzętu zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w OST „Wymagania ogólne”.

- KONTROLA  JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w OST „Wymagania ogólne”.

Szczegółowe zasady prowadzenia badań przedstawione zostały w ST – Odbiory instalacji i niezbędne protokóły.

- OBMIAR  ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

### LINIA  ZASILAJĄCA  ZE  ZŁĄCZA  POMIAROWEGO  DO  RG

- WSTĘP

Nazwa zadania, oraz ogólne wymagania dotyczące robót zostały ujęte w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Szczegółowe wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w OST – „Wymagania ogólne”.

Niezbędne wyposażenie budynku w urządzenia elektryczne to:

- złącze kablowe,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- rozdzielnica główna,

- rozdzielnice obwodowe,

- rozdzielnice węzła cieplnego.

Zasilanie i złącze kablowe z pomiarem zostanie wykonane przez Zakład Energetyczny.

Obiekt zasilany jest ze złącza kablowego, zlokalizowanego przy ścianie budynku.

Układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w budynku powinien zapewniać:

- odpowiednie parametry dostarczanej energii,

- przyjęte wymagania użytkowe,

- dogodny montaż,

- dogodną eksploatację instalacji elektrycznej i urządzeń rozdzielczych.

Zasilanie rozdzielnicy głównej budynku ze złącza kablowego należy wykonać kablem w przepuście rurowym w gruncie pod posadzką.

- KONTROLA  JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w OST wykonania robót w obiekcjie – „Wymagania ogólne”.

Szczegółowe zasady przeprowadzania badań przedstawiono w ST – Odbiory instalacji i niezbędne protokóły.

- OBMIAR  ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

INSTALALACJA  GNIAZD  WTYKOWYCH,  OŚWIETLENIA  I  OŚWIETLENIA  AWARYJNEGO

- WSTĘP

Nazwa zadania oraz ogólne wymagania dotyczące robót zostały ujęte w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

Szczegółowe wymagania zostały omówione w niniejszej specyfikacji.

Pozostałe wymagania dotyczące stosowania materiałów zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- SPRZĘT

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE

Wymagania zostały omówione w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

- WYKONYWANIE  ROBÓT

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione zostały w STE – „Wymagania szczegółowe”.

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY żo 3x2,5 mm2 750 V. Przewody układać pod tynkiem.

Minimalna grubość pokrycia warstwą tynku wynosi 5 mm. Wszystkie gniazda muszą posiadać bolce ochronne.

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm2 750 V pod tynkiem stosując osprzęt zwykły, wtynkowy a w szatniach i przy natryskach – bryzgoszczelny.

Oświetlenie fluorescencyjne przykręcać bezpośrednio pod sufitem.

Sprzęt oświetleniowy należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – zgodnie z dokumentacją techniczną.

W pomieszczeniach wilgotnych obudowy sprzętu, osprzętu, opraw oświetleniowych i urządzeń powinny zapewnić ochronę o stopniu minimum IP 24 do IP 46.

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych.

Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, w których krótkotrwałe wyłączenie oświetlenia podstawowego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do warunków występujących w pomieszczeniu i wynosić nie mniej niż 2 godzinę.

Oświetlenie awaryjne powinno włączać się samoczynnie po zaniku oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne wymaga zastosowania całkowicie niezależnego od sieci elektroenergetycznej źródła zasilania w postaci baterii akumulatorów.

W projekcie technicznym dla celów oświetlenia awaryjnego przewidziano zastosowanie w oprawach oświetleniowych modułu z akumulatorem zasilającym oprawę w przypadku zaniku napięcia. Do opraw tych należy doprowadzić dodatkowy przewód. Oprawa z modułem wymaga ciągłego zasilania.

- KONTROLA  JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości przedstawiono w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawiono w STE – odbiory instalacji i niezbędne protokóły.

- OBMIAR  ROBÓT

Ogólne warunki obmiaru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne warunki odbioru robót podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Ogólne zasady rozliczeń podano w OST wykonania robót w obiekcie – „Wymagania ogólne”.

#### ODBIORY  INSTALACJI  I  NIEZBĘDNE  PROTOKÓŁY

Badania i pomiary odbiorcze instalacji lub urządzeń elektrycznych mają potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych obejmuje wykonanie co najmniej następujących prób i sprawdzeń:

- sprawdzenie dokumentacji,

- oględziny instalacji (urządzenia),

- próby i pomiary parametrów,

- sprawdzenie funkcjonalne działania urządzenia i/lub układu.

##### Procedury odbiorów poszczególnych robót

O D B I Ó R     M I Ę D Z Y O P E R A C Y J N Y

Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może również uczestniczyć przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z projektem technicznym i z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.

Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy.

O D B I Ó R     C Z Ę Ś C I O W Y

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu zleconych do wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy).

Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie, w obecności Inwestora. Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości.

Częściowy odbiór obiektu powinna przeprowadzić komisja powołana przez Inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy).

Z odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku budowy.

O D B I Ó R      K O Ń C O W Y

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza inwestorowi instalację do odbioru końcowego.

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora.

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów,

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oględziny instalacji,

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- badania i próby pomontażowe,

- próby rozruchowe,

- sporządzenie protokółu odbioru.

##### Dobór właściwej metody pomiarów

Zastosowana metoda wykonywania pomiarów powinna być metodą najprostszą, zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów wynika ze znajomości obiektów mierzonych i rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewniać wiarygodność ich przeprowadzenia (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawców, protokóły). Zastosowanie  nieprawidłowej lub mało dokładnej metody i niewłaściwych przyrządów pomiarowych może być przyczyną zagrożenia, w następstwie dopuszczenia do użytkowania urządzeń, które nie spełniają warunków skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

##### Zasady wykonywania pomiarów

[race pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona być przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urządzeniach elektrycznych,

przy wykonywaniu wszystkich pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- pomiary powinny być wykonywane w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji,

- przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania przyrządów (kontrola, próba itp.),

- przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla stweirdzenia jego kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości połączeń,

- przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badań.

#### PROTOKÓŁY  ODBIORÓW

Każda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna być zakończona wystawieniem protokółu z przeprowadzonych badań i pomiarów.

Protokół z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierać:

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce pracy badanego urządzenia,

- rodzaj pomiarów,

- nazwisko osoby wykonującej pomiary,

- datę wykonania pomiarów,

- spis użytych przyrządów i ich numery,

- szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów, lub inny sposób jednoznacznej identyfikacji elementów badanej instalacji,

- liczbowe wyniki pomiarów,

- uwagi,

- wnioski.

Wzory protokółów przedstawione zostały w załączniku.

###### ZAŁĄCZNIKI  -  PROTOKÓŁY  BADAŃ  I  ODBIORÓW  ELEKTRYCZNYCH

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół nr ........... z pomiarów stanu izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych z dnia ............................................ |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: |  |
| Warunki pomiaru: Data pomiaru: Rodzaj pomiaru: Przyrządy pomiarowe: Pogoda w dniu pomiaru: W dniach poprzednich: |  |

###### TABELA  WYNIKÓW

| Lp. | Symbol | Nazwa urządzenia lub obwodu | Ilość faz | Rezystencja w [M] |  |  |  |  |  |  | Rezystencje wymagane [M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-PE/PEN | L2-PE/PEN | L3-PE/PEN | N-PE |  |

UWAGI:

ORZECZENIE: Izolacja badanych urządzeń i obwodów elektrycznych spełnia/nie spełnia

wymagania przepisów.

Sprawdzenie przeprowadził:           Protokół sprawdził:                   Protokół otrzymał:

(imię, nazwisko i nr świadectwa

kwalifikacyjnego)

| Nazwa firmy wykonującej pomiary | Protokół nr ............. ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej urządzeń przez samoczynne wyłączenie zasilania ..................................... w dniu................................................... |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: instalacja elektryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Układ sieciowy TN-S/TN-C Uo..............UL.............. t  0,2, 0,4, lub 5s Us ................... |  |

| Lp | Symbol | Nazwa badanego urządzenia | Typ zebezpieczeń | Ln [ A ] | La [ A ] | Zs pom [  ] | Zs dop [  ] | Ud [ V ] | Ocena skuteczności: tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie:

Us – napięcie znamionowe sieci                                      ln – prąd znamionowy urządz.zabezpiecz.

Uo – napięcie fazowe sieci                                               la – prą zapewniający samoczynne wył.

UL – napięcie dopuszczalne długotrwałe              Zs pom – impedancja pętli zwarcia – pomierzona

Ud – obliczane napięcie dotykowe w przypad-      Zs dop – impedancja pętli zwarcia – dopuszczalna

ku gdy samoczynne wyłączenia

zasilania jest nieskuteczne

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Uwagi: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Orzeczenie ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:               Protokół sprawdził:                           Protokół otrzymał:

1. .................................                ..................................                       .....................................

2. .................................

| Nazwa firmy wykonującej pomiary | Protokół nr ............................ sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi z dnia .................................. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca (nazwa i adres): ......................................................................................................................... Obiekt: ................................................................................................................................................................. |  |
| Rodzaj zasilania: prąd przemienny Układ sieci zasilającej: TN-C TN-S TN-C-S TT IT Napięcie sieci zasil: 400/230 V Napięcie pomierzone: Up = ..........................[ V ] |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów rozdzielnicy: typ:.................................................. nr fabryczny...........................producent:......................................................................... rodzaj zabezp.: .................................. ln..................... [ A ] la: ..........................[ A ] Zs dop: ............................ [  ] Zs pom ................................[  ] |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego Typ:............. rodzaj: zwykły/selektywny, producent (kraj) .......................... zasilane obwody............................................ Ln......................[ A ] ln……………………[ mA] wymagany czas wyłączenia ………………… [ms] k:……………………….. llnpom……….[mA] czas pomierzony ………….[ms] sprawdzenie działania .................................................................... przyciskiem „TEST” wynik pozytywny/negatywny Ogólny wynik badania: pozytywny/negatywny |  |
| Wymagania dotyczące badanych urządzeń: Us dop ....................................[ V ] RE dop..................................... [  ] |  |

Tabela wyników badań urządzeń

| Lp. | Symbol | Nazwa badanego urządzenia | Napięcie dotykowe Us [V] | Rezystencja Uziemienia RE [  ] | Zapewnia skuteczność tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

gdzie:

Up – napięcie sieci pomierzone                         ln – prąd znamionowy urz.zabezpieczającego

Us – napięcie dotyku pomierzone                      la – prąd zapewniający samoczynne wyłączania

Us dop – napięcie dotyku dopuszczalne            ln – znamionowy różnicowy prąd zadziałania

Zs pom – impedancja pętli zwar.-pomierz.         ln pom – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Zs dop – impedancja pętli zwar.-dopuszcz.       k – krotność ln zapewniająca samoczynne

RE – pomierzona rezystencja uziemienia                wyłączenie w wymaganym czasie

RE dop – dopuszczalna rezystencja uziemienia

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Uwagi:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Orzeczenie: ...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:                            Protokół sprawdził:                     Protokół otrzymał:

1. ..................................                           .....................................               ....................................

2. ..................................

| (Nazwa firmy wykonującej pomiary) | Protokół nr .......................... z pomiarów rezystancji uziemienia uziomów roboczych z dnia ................................................... |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: |  |
| Warunki pomiaru: Data pomiaru: Metoda pomiaru: Przyrządy pomiarowe: Pogoda w dniu pomiaru: W dniach poprzednich: |  |
| Uziemienie: Rodzaj gruntu: Stan wilgotności gruntu: Rodzaj uziomów: |  |

Wyniki pomiarów rezystancji uziemienia

| Lp. | Symbol uziomu | Rezystancja uziemienia w [  ] |  | Ciągłość połączeń przewodów uziemiających tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Wyniki badania rezystancji uziomów:  pozytywne / negatywne

Uwagi pokontrolne:

Wnioski: badane uziomy spełniają / nie spełniają wymagań przepisów i nadają się / nie nadają się do eksploatacji.

Sprawdzenie przeprowadził:                 Protokół sprawdził:                 Protokół otrzymał:

(imię i nazwisko i nr świadectwa kwalifikacyjnego)

| Nazwa firmy wykonującej pomiary | Protokół nr .................................... z badań niepełnych urządzeń piorunochronowych z dnia ........................................................................ |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: Obiekt: |  |
| Warunki pomiaru: Data pomiaru: Metoda pomiaru: Przyrządy pomiarowe: Pogoda w dniu pomiaru: W dniach poprzednich: |  |
| Uziemienie: Rodzaj gruntu: Stan wilgotności gruntu: Rodzaj uziomów: |  |

Wyniki pomiarów rezystancji uziemienia

| Lp. | Symbol uziomu | Rezystancja uziemienia w [  ] |  | Ciągłość połączeń przewodów uziemiających |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1. |  |  |  | ciągłość zachowana |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

Wyniki badania przewodów odprowadzających i uziemień:   pozytywne / negatywne

Uwagi pokontrolne:

Wnioski: instalacja piorunochronowa nadaje się / nie nadaje się   do eksploatacji.

Sprawdzenie przeprowadził:                    Protokół sprawdził:                  Protokół otrzymał:

(imię i nazwisko

i nr świadectwa kwalifikacyjnego)

###### PROTOKÓŁ

ODBIORU  KOŃCOWEGO  INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ

w budynku (obiekcie budowlanym)

- Obiekt odbierany (nazwa, adres) ................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Skład komisji odbioru:

| Przedstawiciel | Imię i nazwisko | Stanowisko |
| --- | --- | --- |
| Inwestora |  |  |
| Wykonawcy |  |  |
| Użytkownika |  |  |
| Rzeczoznawca |  |  |
| Inne osoby |  |  |

3.   Sprawozdanie odbiorcze wykonano w okresie od .............................. do ..................................

- Ocena sprawdzeń odbiorczych:

| Czynność sprawdzająca | Dodatni / ujemny |
| --- | --- |
| Oględziny |  |
| Próby |  |
| Wynik ogólny |  |

Uwaga: Wyniki sprawdzeń odbiorczych według załączonych protokółów

- Dokumentacja powykonawcza jest: kompletna / niekompletna

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Potwierdzenie użycia do wykonania instalacji elektrycznej materiałów, aparatów, urządzeń, na które wydano dopuszczenie do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, certyfikaty)

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Wpisy w dzienniku budowy zostały zrealizowane przez wykonawcę

  - usunięto usterki

.........................................................................................................................................

  - usterek nie usunięto

.........................................................................................................................................

- Oświadczenie komisji odbioru:

Na podstawie przeprowadzonych sprawdzeń – oględzin, prób oraz ustaleń stwierdzamy, że instalacja w budynku (obiekcie budowlanym)

Nazwa, adres ...............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................została wykonana zgodnie z umową, projektem, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

A/ Komisja przyjmuje obiekt do eksploatacji

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B/ Komisja nie przyjmuje obiektu do eksploatacji ze względu na:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Niniejszym podpisem stwierdzam zgodność ustaleń podanych w protokóle:

Podpisy członków Komisji

1. ..............................................................          ............................................................

2. ..............................................................          ............................................................

3. ..............................................................          ............................................................

4. ..............................................................          ............................................................

5. ..............................................................          ............................................................

- Uwagi:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejscowość ...............................................................data................................................................

###### PROTOKÓŁ

BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- Obiekt badany (nazwa, adres)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.    Członkowie komisji (imię, nazwisko, stanowisko)

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

3.    Badania odbiorcze wykonano w okresie od...............................do........................................

4.    Ocena badań odbiorczych:

  - ..   Oględziny według tablicy 1 – ogólny wynik: dodatni / ujemny

  - ..   Badania według tablicy 2 – ogólny wynik: dodatni / ujemny

  - ..   Badania odbiorcze – ogólny wynik: dodatni / ujemny

- Decyzja. Ponieważ ogólny wynik badań odbiorczych jest:

dodatni / ujemny,  obiekt można / nie można przekazać do eksploatacji

- Uwagi

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Podpisy członków komisji

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

- ............................................................................................................................

Miejscowość ............................................................data .................................................................

Obiekt:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Badania przeprowadzono w okresie od...............................................do..................................................

Tablica 1. Badania odbiorcze. Oględziny

| Lp. | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-47:2001 PN-IEC 60364-6-61:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.2 | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi | PN-IEC 60364-4-42:1999 PN-IEC 60364-4-482:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.3. | Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów do obciążalności prądowej | PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-473:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.4 | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-IEC 60364-4-45:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.5 | Sprawdzenie prawidłowości doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych | PN-IEC 60364-4-43:1999 PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-537:1999 | Dodatnia Ujemna |
| 1.6 | Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających | PN-IEC 60364-4-46:1999 PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-EN 61293:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.7 | Sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych | PN-IEC 60364-3:2000 PN-IEC 60364-4-443:1999 PN-IEC 60364-5-51:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.8 | Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych i ochronnych | PN-IEC 60364-5-54:1999 PN-EN 60445:2002 PN-EN 60446:2004 | Dodatnia Ujemna |
| 1.9 | Sprawdzenie prawidłowego i wymaganego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji | PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-IEC 60038:1999 PN-EN 60617-7:2002 (U) PN-EN 60617-11:2002 (U) PN-EN 60617-6:2002 (U) PN-88/E-08501 PN-92/N-0126/01 PN-92/N-01256/02 PN-92/N-01256/03 | Dodatnia Ujemna |
| 1.10 | Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków itp. | PN-IEC 60364-5-51:2000 PN-EN 60617-7:2002 (U) PN-EN 60617-1 l:2002 (U) PN-EN 60617-6:2002 (U) | Dodatnia Ujemna |
| 1.11 | Sprawdzenie poprawności połączeń przewodów | PN-EN 60998-1:2001 PN-EN 60998-2-1:2001 PN-EN 60998-2-2:1999 PN-EN 60999-1:2002 PN-EN 61210:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.12 | Sprawdzenie dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich wygodną obsługę i konserwację | PN-IEC 60364-6-51:2000 PN-IEC 60364-3:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.13 | Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.2 | Dodatnia Ujemna |
| 1.14 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | PN-EC 60364-6-61:2000 p.612.3 | Dodatnia Ujemna |
| 1.15 | Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie przewodów | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.4 PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.5 | Dodatnia Ujemna |
| Lp. | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| 1.16 | Pomiar rezystancji uziomu | PN-IEC 60364-6-61:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.17 | Pomiar rezystancji izolacji ścian i podłóg | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.5 PN-IEC 60364-4-41:2000 p.413.3 | Dodatnia Ujemna |
| 1.18 | Sprawdzenie skuteczności ochrony za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania oraz sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.6 | Dodatnia Ujemna |
| 1.19 | Sprawdzenie biegunowości | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.7 | Dodatnia Ujemna |
| 1.20 | Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej | PN-EN-04700:1998zl:2000 | Dodatnia Ujemna |
| 1.21 | Przeprowadzenie prób działania urządzeń | PN-IEC 60364-6-61:2000 p.612.9 | Dodatnia Ujemna |
| 1.22 | Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi | PN-IEC 60364-4-42:1999 | Wynik jak w tablicy 1,p.1.2 |
| 1.23 | Sprawdzenie ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-IEC 60364-4-45:1999 | Dodatnia Ujemna |

Ogólny wynik oględzin: dodatni / ujemny

Podpisy członków komisji:

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

- .....................................................................................................

Miejscowość ..................................................data ...................................................................................

###### PROTOKÓŁ  BADAŃ  URZĄDZENIA  PIORUNOCHRONNEGO

- Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres lub ewentualnie nazwa):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Członkowie komisji (nazwisko, imię, adres):

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

- ..............................................................................................................

3.    Wykonano następujące badania:

3.1   Oględziny części nadziemnej

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3.2     Sprawdzenie wymiarów

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

  - Wymagana wartość rezystancji uziemienia uziomu: ..........................

  - Pomiar rezystancji uziemienia uziomów: ........................................... 

  - Sprawdzenie stanu uziomów:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Kontrola połączeń galwanicznych:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

4.   Po zbadaniu urządzenia piorunochronnego postanowiono:

  - Uznać urządzenie piorunochronne za zgodne z obowiązującymi przepisami:

................................................................................................................................................

  - Uznać urządzenie piorunochronne za niezgodne z obowiązującymi przepisami z następujących powodów:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  - Zaleca się wykonać następujące prace naprawcze:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data .........................................                           Podpisy członków komisji

1) ...........................................................

2) ...........................................................

3) ...........................................................

Miejscowość ..............................................................................................................

METRYKA  URZĄDZENIA  PIORUNOCHRONNEGO

Obiekt budowlany (miejsce położenia, adres i ewentualnie nazwa):

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data wykonania obiektu

...................................................................................................................................................................

Data wykonania urządzenia piorunochronnego:

...................................................................................................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa i adres jednostki, która sporządziła projekt:

...................................................................................................................................................................

    - Instalacja ochronna zewnętrzna

- Opis obiektu budowlanego:

  - rodzaj obiektu

..................................................................................................................

  - pokrycie dachu

..................................................................................................................

  - konstrukcja dachu

..................................................................................................................

  - ściany

..................................................................................................................

- Opis urządzenia piorunochronnego:

  - zwody

..................................................................................................................

  - przewody odprowadzające

..................................................................................................................

  - zaciski probiercze

..................................................................................................................

  - przewody uziemiające

..................................................................................................................

  - uziomy

..................................................................................................................

    - Instalacja ochronna wewnętrzna:

- liczba stopni ochrony

......................................................................................................................

- zastosowane aparaty ochronne

......................................................................................................................

Schemat urządzenia piorunochronnego:

Opis i schemat wykonał: ....................................................................................................................

Miejscowość ..............................................data ................................................................................

- PRZEPISY  ZWIĄZANE:

Normy:

1. PN-IEC 60364-1:2000               Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41:2000         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-42:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami

oddziaływania cieplnego.

4. PN-IEC 60364-4-43:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem

przetężeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-45:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem

napięcia.

6. PN-IEC 60364-4-46:1999          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

7. PN-IEC 60364-4-47:2001          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

8. PN-IEC 60364-4-442:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi

przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach

wysokiego napięcia.

9. PN-IEC 60364-4-443:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

10. PN-IEC 60364-4-444:2001      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami.

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w

instalacjach obiektów budowlanych.

11. PN-IEC 60364-4-473:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony

zapewniających bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem

przetężeniowym.

12. PN-IEC 60364-4-482:1999      Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewniania bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona

przeciwpożarowa.

13. PN-IEC 60364-5-51:2000        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

14. PN-IEC 60364-5-52:2002        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

15. PN-IEC 60364-5-53:2000        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.

16. PN-IEC 60364-5-54:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody

ochronne.

17. PN-IEC 60364-5-56:1999         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

18. PN-IEC 60364-5-523:2001       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa

długotrwała przewodów.

19. PN-IEC 60364-5-534:2003       Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony

przed przepięciami.

20. PN-IEC 60364-5-537:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

21. PN-IEC 60364-5-548:2001        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i

połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.

22. PN-IEC 60364-5-559:2003        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie.

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

23. PN-IEC 60364-6-61:2000          Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

24. PN-IEC 60364-7-701:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.

25. PN-IEC 60364-7-707:1999        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania

dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

26. PN-IEC 60364-7-714:2003        Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje

oświetlenia zewnętrznego.

27. SO/IEC1 1801:2002 wyd.II        Druga edycja (spotkanie ISO/IEC JTCI SC25 WG3 Customer

Premises Cabling w Kyoto, Japonia, dokument zatwierdzony 1

marca 2002 r).

28. PN-EN 50173-1:2004                 Technika informatyczna. Systemy okablowania

strukturalnego. Część I: Wymagania ogólne i strefy biurowe.

29. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne”.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

UKŁADANIE  PŁYTEK  PODŁOGOWYCH

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzek z płytek granitogresu oraz

terakotowych.

1.2.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem posadzek z płytek podłogowych z granitogresu oraz terakotowych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

    - Wymagania formalne

Wykonanie podłóg z z posadzkami z płytek granitogresu i terakotowych winno być zlecane przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

    - Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów.

2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki z granitogresu i terakotowe.

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji

cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod względem

wytrzymałości PN-B-04500.

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i

ścieralnością (kl.min.IV), antypoślizgowością, odpornością na uderzenia, płytki stosowane na

zewnątrz budynków mrozoodpornością.

Należy stosować płytki I gatunku.

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte

gotowe masy do fugowania.

Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością,

mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością.

Płytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty.

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Do wykonania robót związanych z układaniem płytek podłogowych może być wykorzystany sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, taki jak:

- paca zębata,

- mieszadła wolnoobrotowe,

- narzędzia ręczne.

4.   TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.Transport materiałów

Materiał do wykonania posadzek z płytek można przewozić dowolnym środkiem transportu.

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy

składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej

posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z

otwieranymi burtami.

Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i

przechowywać w temperaturze poniżej 5C.

5.WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wykonanie robót

Roboty budowlane związane z ułożeniem płytek podłogowych należy wykonać zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3.   Opis ogólny

5.3.1. Podkład pod posadzkę z płytek gresowych i terakoty

Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od dnia wykonania

podkładu nie spadnie poniżej 5C.

Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod

posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkład pod posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku

paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian.

W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,

- w miejscach styku podłóg różnej konstrukcji,

- przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3 – ½  grubości podkładu.

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.

5.3.2. Układanie posadzek

Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5 - 35C, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10C.

Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek.

Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki.

Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin.

Grubość spoiny powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej barwie.

Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę.

Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót budowlanych

Przedmiotem kontroli jakości robót budowlanych będzie zgodność wykonanych robót i

użytych materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inżyniera/Kierownika projektu.

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą SST,

- sprawdzenie wykonania podkładu,

- sprawdzenie poprawności układania płytek.

Podczas odbioru jakościowego płytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:

- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),

- jednolitość barwy,

- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),

- prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek),

- prawidłowość zachowania wymiarów.

Płytki gresowe i terakotowe powinny odznaczać się następującymi cechami:

- nasiąkliwością nie większą niż 3%,

- wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N./mm2,

- twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,

- ścieralnością mniejszą niż 150 mm3,

- odpornością termiczną,

- mrozoodpornością.

Odchyłki wymiarów mogą wynosić:

- długość i szerokość krawędzi  0,6%,

- grubość płytek  5%,

- prostoliniowość krawędzi  0,5%,

- prostopadłość  0,6%,

- wypaczenie krawędzi  0,5%.

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:

- mrozoodpornością,

- elastycznością,

- odpornością na wilgoć,

- przyczepnością ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:

- mrozoodpornością,

- elastycznością,

- odpornością na wilgoć,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z ułożeniem płytek podłogowych jest:

- położenie płytek podłogowych – m2 (metr kwadratowy),

Zarówno Inspektor jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości.

Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności

wykonywanych robót zanikających.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

- podczas układania podkładu,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:

- jakości zastosowanych materiałów,

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,

- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu:  2 mm/m i  5 mm na całej długości lub szerokości,

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

- oceną wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większa niż  5 mm na całej długości pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia,

- sprawdzenie połączenia posadzek z podkładem,

- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.

Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:

- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,

- jakości zastosowanych materiałów,

- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, która zawiera:

- zakup materiałów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- wykonanie podkładu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z płytek z kamieni sztucznych płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup materiałów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- przycięcie tynku,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- wymierzenie i ustalenie punktów wysokościowych,

- sortowanie płytek,

- przycięcie i dopasowanie płytek,

- obrobienie wnęk, przejść i pilastrów,

- wyrobienie załamań,

- wypełnienie spoin,

- oczyszczenie płytek,

- umycie posadzki i cokolika,

- uporządkowanie miejsc pracy.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-10145           Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania

i badania przy odbiorze.

2. PN-B-10156          Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

3. PN-EN 87:1994     Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje,

właściwości i znakowanie.

4. PN-EN 99:1993      Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

5. PN-EN 100:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie.

6. PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.

7. PN-EN 102:1993    Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na

wgłębne ścieranie. Płytki szkliwione.

8. PN-EN 103:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.

9. PN-EN 106:1993    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki

nieszkliwione.

10. PN-EN 163:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

11. PN-B-12032           Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.

12. PN-B-12035           Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.

13. PN-B-14501           Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-B-06251           Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

15. PN-B-04500           Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

16. PN-B-06711           Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

17. PN-B-06256           Beton odporny na ścieranie.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROBOTY  MALARSKIE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  robotami malarskimi.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.5. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz nadzór techniczny winni dokładnie się

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w

sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji mogą być dokonywane w

trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian

rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektanta.

Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub

drabin.

Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie środki

ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń,

zabezpieczenia p.poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p.poż. i

BHP.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Zastosowane materiały

Zastosowanym materiałem do malowania ścian i sufitów we wnętrzach są farby emulsyjne do

wymalowań wewnętrznych. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440

oraz posiadać ocenę higieniczną PZH.

Farby emulsyjne charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na

uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym

wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej.

Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb

przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni stalowych i innych metalowych, na które

składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego

przeznaczenia.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika/Inżyniera projektu.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport i składowanie materiałów

Materiał do wykonanie prac malarskich można przewozić dowolnym środkiem transportu.

Farby emulsyjne dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3 – 20 dm3 lub

innych uzgodnionych z odbiorcą i powinny być przechowywane w suchym miejscu, w

temperaturze 5 - 30C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych oraz drewnianych znajdują się w

pojemnikach o poj. 1 – 20 dm3. Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych

pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wykonanie robót budowlanych

Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane w normie PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi: oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych”.

Wszystkie użyte farby muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom.

Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p.poż. w szczególności przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki  lub rozcieńczalniki organiczne. Wówczas należy:

- stosować odpowiednią odzież ochronną,

- wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących powodować iskrzenie,

- zapewnić stałą dostępność sprzętu p.poż.

5.3. Malowanie farbami emulsyjnymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po zakończeniu:

- robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejenia okładzin, białego montażu),

- wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe,

- montażu stolarki.

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany

powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i

zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni.

Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać

4% (wg zaleceń producenta farby).

Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30 C. Farbę można nanosić pędzlem,

wałkiem lub metodą natrysku. Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać.

Do pierwszego malowania farbe należy rozcieńczyć wodą w ilości 20 – 30%. Kolejne warstwy

można nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości

handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby.

Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym

czasie nadają się do użytkowania.

Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów.

5.4.  Malowanie elementów metalowych

Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób:

- starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, odtłuszczenie i szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania).

Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po

podłożu, zaś nakładanie powłok nawierzchniowych może być wykonane tylko po wyschnięciu

warstwy gruntującej.

Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15 - 20C,

wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%.

Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły,

występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub późnych popołudniowych, jak

również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy

gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych zaleca się używanie pistoletów natryskowych,

dopuszczalne jest także użycie pędzli.

Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać

równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Po zakończeniu

malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać

odizolowane od wpływów agresywnego środowiska.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót budowlanych

Przedmiotem kontroli jakości robót budowlanych będzie zgodność wykonanych robót i

użytych materiałów z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inżyniera/Kierownika projektu. Sprawdzanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez

producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia

materiałów z dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby gotowe powinny być przygotowane

fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.

  - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych

Farby emulsyjne powinny charakteryzować się:

- matowym wyglądem powłoki,

- czasem schnięcia do 2 h,

- wydajnością ok. 10 m2/dm3,

- liczbą nanoszonych warstw 1 – 3,

- odpornością na zmywanie – szorowanie  5000 cykli,

- gęstością ok. 1,5 g/cm3,

- odpornością na promienie UV,

- dobrą przyczepnością.

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu

protokółu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich.

Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min.5C i wilgotności względnej

powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmować:

- określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez skrobanie warstwy tynku o gr.4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany,

- określenie utwardzenia przygotowania tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonia powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku,

- nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach.

6.4.  Farby do zabezpieczeń elementów metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczenia elementów metalowych powinny charakteryzować

się:

- farby podkładowe:

- wydajnością ok. 6 m2/dm3,

- liczbą nanoszonych warstw – 1,

- grubością nanoszonej powłoki do 45m,

- czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20C do 24 h,

- farby nawierzchniowe:

- gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki,

- czasem schnięcia do ok.25 h,

- wydajnością ok. 8 m2/dm3,

- liczbą nanoszonych warstw: 3,

- łączną grubością nanoszonych powłok do 120 m.

Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu,

badając zgodność z normami przedmiotowymi w zakresie:

- wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503,

- lepkości wg PN-C-81508,

- stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519,

- przyczepności wg PN-C-81531,

- krycia jakościowego wg PN-C-81536.

Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin

przydatności do użycia materiałów malarskich, mogą one zostać dopuszczone do

zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z

wynikiem pozytywnym w stosunku do wymogów norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakościowe stany przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem:

- jakości odtłuszczenia,

- mechanicznego usunięcia nierówności,

- stopnia czystości powierzchni.

Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem.

Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym żarówki o mocy 100W, że:

- powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H-97052,

- element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone,

- ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z robotami malarskimi jest:

- malowanie farbą emulsyjną tynków sufitów – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie farbą emulsyjną tynków ścian – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie ościeżnic stalowych drzwiowych – szt (sztuka),

- malowanie stolarki drzwiowej – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie podłóg, stopni i podstopni schodów – m2 (metr kwadratowy),

- malowanie farba olejną grzejników c.o. – m2 (metr kwadratowy)

- malowanie farbą olejna elementów drewnianych – m2 (metr kwadratowy).

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

- sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich zakres trwałości,

- sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania na podstawie zapisów w dzienniku budowy,

- ocenę jakościową wykonanych powłok.

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie

niższej niż 5C i przy wilgotności do 65% w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna

obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki:

  - równomierności rozłożenia farby,

  - jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta,

  - braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki,

  - widocznych gołym okiem śladów pędzla.

- sprawdzenie połysku powłoki,

- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie powinny pozostawać ślady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odporności na zarysowanie,

- sprawdzenie odporności na uderzenia (zgodnie z normą państwową),

- sprawdzenie grubości powłoki na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej),

- badanie przyczepności powłoki

  - do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem,

  - do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych,

- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie,

- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę,

- sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe.

Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić

zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne wykonanie

lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup materiałów,

- transport materiałów do magazynu na plac budowy,

- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- malowanie farbami emulsyjnymi,

- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

- malowanie farbami olejnymi powierzchni metalowych,

- malowanie farbami olejnymi stolarki drzwiowej, podłóg, stopni oraz podstopni a także powierzchni drewnianych pełnych,

- uporządkowanie stanowisk pracy.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-10280                                  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

2. PN-B-10285                                  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami

na spoiwach bezwodnych.

3. PN-C-81503                                  Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne.

4. PN-C-81515                                  Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok.

5. PN-H-97051                                  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

6. BN-77/6701-04                              Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie.

Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną.

7. PN-C-81516                                   Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok

lakierowanych.

8. PN-C-81519                                  Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wysychania i czasu

wysychania.

9. PN-C-81521                                  Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych

na działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości.

10. PN-C-81526                                Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowanych

na uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta.

11. PN-C-81528                                Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok

lakierowanych na zginanie.

12. PN-C-81530                                Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok.

13. PN-C-81531                                Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

Atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów.

Dz.U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

79

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

PODŁOŻA  POD  POSADZKI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłoża betonowego pod posadzki.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

Wykonaniem podłoża betonowego pod posadzki z płytek ceramicznych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Materiały:

- beton B-15,

- siatka zbrojeniowa.

Beton do wykonania podkładu B-15 powinien być wykonany w specjalistycznej wytwórni.

Receptura betonu wg której jest on sporządzony w wytwórni powinna być przedłożona do

akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu.

Beton musi spełniać następujące wymagania:

- wytrzymałość zgodnie z PN, określoną w projekcie,

- nasiąkliwość nie większą niż 9%.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Do wykonania robót związanych z wykonaniem podłoża pod posadzki może być wykorzystany sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

  - Transport materiałów

Środki do transportu mieszanki betonowej:

- mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.gruszkami),

- czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż 90 min. przy temperaturze + 15C.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wykonanie robót

- Podłoża pod posadzki należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość warstwy wyrównującej, klasę betonu, wielkość spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych,

- Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż 10 MPa,

- W podłożach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjnew miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

  - izolacyjne:

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,

- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,

- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,

  - przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać:

- 36,0 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,

- 12,0 m2 przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych, odstępy szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np.na wolnym powietrzu.

- Pokłady powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa.

5.3. Wykonanie podkładów betonowych

- Do wykonania podkładów betonowych można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych tj.wykonania robót tynkowych oraz instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji.

- Temperatura pomieszczeń winna wynosić minimum +5C.

- Podłoże powinno być trwałe, nieodkształcone, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.

- Mieszankę betonową podkładu należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na ostro.

- Wykonane podłoże powinno być przez co najmniej 7 dni chronione przed wysychaniem i nie powinno być udostępniane do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinno być chronione przed mrozem.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST,

- sprawdzenie poprawności wykonania podkładu.

6.3. Badanie betonu

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.

Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i

w sposób podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialność mieszanki betonowej,

- wytrzymałość na ściskanie,

- nasiąkliwość.

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się

w przypadku powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.

Częstotliwość badań betonu – należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową wykonania podkładu pod posadzki jest:

- warstwa wyrównawcza pod posadzki – m2 (metr kwadratowy),

- zbrojenie posadzki – m2 (metr kwadratowy).

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:

- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

- podczas układaniu podkładu z zazbrojeniem,

- po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:

- jakości zastosowanych materiałów,

- prawidłowości ułożenia warstw,

- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,

- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie (np. siatka zbrojeniowa),

- poprawność wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór podkładu:

  - sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

  - sprawdzenie ukształtowania powierzchni podkładu,

  - sprawdzenie grubości warstwy metodą wykonania otworów 4x4 cm w ilości 3 szt. na 100 m2 albo wskazań Inspektora,

  - sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na próbkach,

  - sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych.

Powierzchnia podkładu powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię o określonym

Spadku (do kratek podłogowych ściekowych).

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- zakup materiałów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

- wykonanie podkładu betonowego,

- zatopienie siatki zbrojeniowej,

- usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń,

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-06251                                 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

2. PN-B-06256                                 Beton odporny na ścieranie.

3. PN-B-06250                                 Beton zwykły.

4. PN-B-32250                                   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

5.PN-B-06262                                    Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

6. PN-B-06261                                   Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

7. BN-73/6736-01                               Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości

ściskanie.

Świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SUFITY  PODWIESZANE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy montażu sufitu oraz wygłuszania ścian mogą być

wykonane z rur stalowych w postaci:

- rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i kratownice.

Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000, PN-D-96002 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- gwoździe wg BN-87/5028-12,

- rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu,

- kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera/Kierownika projektu.

2.3. Płyty sufitowe

Zgodnie z projektem założono wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych

gr.12,5 mm inny materiał równoważny.

Zamocowanie płyt należy wykonać zgodnie ze schematem montażowym z wykorzystaniem

profili metalowych.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania sufitów i okładzin ścian

Do wykonania robót związanych z ułożeniem płyt sufitu i ścian może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu:

- wyciąg jednomasztowy,

- elektronarzędzia,

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4

  - Transport materiałów

Materiał do wykonania wygłuszenia ścian i sufitu można przewozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5

  - Wykonanie robót montażowych sufitu

Roboty związane z montażem sufitów podwieszonych  należy wykonać w następujący sposób:

- zamocować kątowniki przyścienne oraz cieniowe listwy przyścienne w rozstawie co 30 cm,

- zamocować profile główne zabezpieczając dodatkowo nitem lub wkrętem przed możliwością wypięcia z zamocowania bezpośredniego,

- zamocować płyty gipsowo-kartonowe lub inny materiał równoważny bezpośrednio do zamocowanych profili metalowych,

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6

6.2.Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola jakości robót polega na ocenie kompletności wykonanych robót, sprawdzeniu

poziomów oraz pionów zamocowanych płyt, sprawdzeniu skuteczności wygłuszenia.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z wygłuszeniem sufitu i  ścian jest:

- dla sufitu podwieszonego – m2 (metr kwadratowy),

- dla rusztowania ramowego – kol. (kolumna)

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- wyznaczenie powierzchni sufitu z podziałem na pola i wymiarowanie płyt,

- zamocowanie profilów przyściennych i głównych,

- montaż płyt sufitowych wg podanych w projekcie wymiarów,

- montaż rusztowania ramowego w kolumnach,

- demontaż rusztowań po wykonanych pracach.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-D-95017                                      Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000                                      Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

3. PN-D-96002                                      Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

4. PN-H-74219                                      Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

przeznaczenia.

5. PN-H-74220                                      Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno

ogólnego przeznaczenia.

6. PN-H-93401                                      Stal walcowana. Kątowniki nierównoramienne.

7. BN-87/5028-12                                 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,

okrągłym i kwadratowym.

8. PN-B-79406:97, PN-B-79405:99       Płyty kartonowo-gipsowe

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE  Z  KOSTKI  BRUKOWEJ

- WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami ułożenia nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  robotami ułożenia nawierzchni z kostki betonowej brukowej. Specyfikacja Techniczna stanowi integralną część dokumentów przetargowych przy zlecaniu, wykonywaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt.1.1.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

    - Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

    - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami ujętymi w „Wymaganiach ogólnych”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.2.2. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia

górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia

nie powinny przekraczać 2 mm dla kostki o grubości  80 mm.

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 lub 80 mm.

Kostki o takiej grubości produkowane są w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

- na długości                       3 mm,

- na szerokości                    3 mm,

- na grubości                        5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i

Brązowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej - średnia z sześciu kostek - najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2],%, nie więcej niż | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 - pęknięcia próbki - strata masy, % nie więcej niż - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych,% nie więcej niż | Brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,mm, nie więcej niż | 4 |

  - Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

    - Cement – do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701.

    - Kruszywo do betonu – należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

    - Woda – woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32350,

    - Dodatki – do produkcji kostek betonowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być składniki nieorganiczne.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się sposobem ręcznym. Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowiska, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP  35 w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie

dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.

Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie

wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnie

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania

nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z

tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zmieść

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być

zaraz oddany do użytkowania.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek

brukowych posiada aprobatę techniczną.

  - Badania w czasie robót

6.3.1.Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

- głębokość koryta:

* o szerokości do 3 m:                1 cm,

* o szerokości powyżej 3 m:        2 cm,

- szerokości koryta:    5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową.

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.   Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1 Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni chodnika przeprowadzać należy łatą co najmniej na

każde 150 do 300 m2 ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż

raz na 50 m nawierzchni.

Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2 Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą

przekraczać  3 cm.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie

rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z ułożeniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowej jest:

- ułożenie betonowej kostki brukowej – m2 (metr kwadratowy),

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podsypki lub podłoża betonowego,

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-04111        Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250        Beton zwykły.

3. PN-B-06712        Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701        Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

5. PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN-68/8931-01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i montażem

stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2.Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem stolarki okiennej i drzwiowej, bram oraz podokienników wewnętrznych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

    - Wymagania formalne

Wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej winno być zlecane przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.

    - Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację Projektantów.

2.   MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zastosowane materiały

Okna o wsp.K=1,1 W(m2K) z nawiewnikami spełaniającymi wymagania wentylacji

pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji.

Podokienniki wewnętrzne drewniane lub z PCV,

Nawiewniki higrosterowane,

Pianka montażowa,

Kotwy mocujące.

3.   SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

- Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4.   TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.Transport materiałów

Pakowanie i magazynowanie stolarki. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub

zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3.Transport stolarki należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami

atmosferycznymi.

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i

zwartość ładunku.

5.WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Warunki przystąpienia do robót

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów,

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych.

5.3.   Montaż stolarki

5.3.1. sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,

5.3.2. zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

5.3.3.  ustawienie i zakotwienie elementu stolarki,

5.3.4.  wypełnienie pianką szczelin między ościeżem i ościeżnicą,

5.3.5.  silikonowanie złączy,

5.3.6.  usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu,

5.3.7.  montaż podokienników,

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność ościeża i stan powierzchni, do

których ma przylegać ościeżnica.

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,

ościeże należy oczyścić i naprawić.

Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.

Podczas montażu stolarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobieć powstaniu odkształceń podczas zamykania,

- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący.

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale masą uszczelniającą.

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniona jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki.

Osadzenie podokienników wewnętrznych.

Osadzenie podokienników wewnętrznych należy wykonywać po osadzeniu z zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu.

Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż 1,0 m.

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić podokiennik na piance montażowej lub silikonie.

Przed osadzeniem podokienników krawędzie podokiennika mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem.

Przy osadzaniu podokiennik należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk podokiennika z oknam i ścianą uszczelnić silikonem.

Osadzanie nawiewników.

Nawiewniki instalować na odpowiednim gnieździe wyfrezowanym w górnej części ramy okna (samo skrzydło i rama okna). Nawiewniki instalować od strony pomieszczenia, na zewnątrz zamontować okap chroniący przed deszczem i owadami.

Wymiary gniazda; 290x12 mm.

Dopuszczalne: strumień pionowy lub ukośny.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.Kontrola jakości robót budowlanych

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinna być zgodna z PN-88/B-10085. Stolarka

budowlana. Okna i drzwi.

W szczególności powinna być oceniana:

-  zgodność wymiarów,

-  jakość materiałów, z których stolarka została wykonana,

-  prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

-  sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,

6.2.2.  Warunki badań stolarki i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

Dostarczana na plac budowy stolarka powinna być kontrolowana pod względem ich jakości.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane

atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy

PN-88/B-10085.

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami

podanymi w normie PN-72/B-10180.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z osadzeniem stolarki jest m2 (metr kwadratowy w świetle ościeżnic,

Wielkości obmiarowe stolarki określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora

nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg

pkt 6 ST dały pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085.Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Sprawdzeniu podlega:

a/ zgodność z dokumentacją techniczną,

b/ rodzaj zastosowanych materiałów,

c/ prawidłowość montażu,

d/ pion i poziom zamontowania stolarki,

e/ pion i poziom zamontowanego podokiennika.

Dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości stolarki, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementu ościeżnicy.

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:

1 mm przy długości przekątnej do 1 m,

2 mm przy długości przekątnej do 2 m,

3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

Roboty przy wykonywaniu podkładu płatne są wg obmiaru na podstawie ceny

jednostkowej, która zawiera:

- zakup materiałów,

- transport na miejsce składowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac.

Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 wbudowanej stolarki oraz mb osadzonych parapetów.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-88/B-10085                                Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-72/B-10180                                Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.

3. PN-79/7150-01                                 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST – przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowej oraz cieplnej podłoży pod posadzki.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Folia

Zastosować folię polietylenową podposadzkową gr.0,2 mm

2.3.Styropian

Zastosować płyty styropianowe do posadzek.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

  - Sprzęt

Do wykonania robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej może być wykorzystany sprzęt dowolny, odpowiedni dla danego rodzaju robót, zaakceptowany przez Kierownika/Inżyniera projektu.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

  - Transport materiałów izolacyjnych

Materiał do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej można przewozić dowolnym środkiem transportu.

- WYKONANIE  ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

  - Wykonanie robót

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej oraz cieplnej wykonywane są jako zabezpieczenie stropów przed zawilgoceniem. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta wyrobów materiałów użytych do wykonawstwa tych robót.

Na wyrównanym podłożu należy ułożyć izolację z folii polietylenowej bezszwowo i bezspoinowo, na folii ułożyć płyty styropianowe.

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót

Izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej. Należy zwrócić uwagę na to, aby folia była ułożona w

całości bez szwów i spoin, krawędzie płyt styropianowych były gładkie i proste, powierzchnia

płyt była porowata.

Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie

- OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej

jest:

- izolacja z folii polietylenowej – m2 (metr kwadratowy),

- izolacja z płyt styropianowych – m2 (metr kwadratowy).

- ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbiór powinien polegać na:

- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę,

- odbiorze przygotowania podłoża,

- odbiorze po ułożeniu warstwy przeciwwilgociowej a następnie po ułożeniu warstwy ocieplającej ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej.

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez

producenta oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia

stosowania w budownictwie.

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:

- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,

- jakości zastosowanych materiałów,

- grubości i ciągłości warstwy ocieplającej.

- PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- oczyszczenie podłoża,

- ułożenie izolacji poziomej podposadzkowej z folii polietylenowej szerokiej,

- ułożenie izolacji poziomej na wierzchu konstrukcji na sucho na styk,

- uporządkowanie miejsca pracy.

- PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-B-02020                                        Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

2. PN-EN-13163:2004                            Płyty styropianowe samogasnące.

3. PN-B-04620                                        Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i

klasyfikacja.

4. PN-B-02021                                        Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.

5. BN-6363-02                                        Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i

samogasnące.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

POKRYCIE  DACHU  DACHÓWKĄ  CERAMICZNĄ

1.   WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pokryciem dachu dachówką ceramiczną.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

pokryciem dachu dachówką ceramiczną.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi

Normami oraz definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2.  Materiały:

- dachówka ceramiczna,

- dachówka krawędziowa,

- gąsior ceramiczny,

- uchwyt gąsiora,

- zabezpieczenie pod gąsior uniwersalne,

- drabinki śniegowe,

- szczotka gąsiorowa,

- stopień kominiarski,

- ława kominiarska,

- zaprawa wapienna M 0,6,

- bale iglaste obrzynane kl.II,

- folia dachowa PE zbrojona.

3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Sprzęt do pokrycia dachu dachówką cementową zakładkową

Do wykonania robót związanych z pokryciem dachu dachówką ceramiczną może być wykorzystany ręczny sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany

przez Inżyniera/Kierownika projektu:

- wyciąg towarowo-osobowy 1 masztowy,

- kielnie, młotki,

- wkrętarki elektryczne,

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt.4.

4.2. Transport materiałów

Materiał użyty do pokrycia dachu dachówką ceramiczną można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5.   WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót – podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót pokrycia dachu

Roboty przy pokryciu dachu dachówką ceramiczną obejmują wykonanie wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Roboty montażowe wykonać w następujący sposób:

- wykonać i obsadzić ławy kominiarskie,

- ułożyć na krokwiach ekran zabezpieczający z folii polietylenowej dachowej zbrojonej,

- pokryć powierzchnię dachu dachówką ceramiczną,

- krawędzie dachu pokryć dachówką krawędziową,

- uszczelnić pokrycie dachu zaprawą od spodu,

- pokryć naroża i kalenice gąsiorami,

- umocować na dachu drabinki śniegowe

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.  Kontrola jakości robót montażowych

Przedmiotem kontroli jakości robót pokrycia dachu dachówką ceramiczną będzie

zgodność wykonanych robót i użytego materiału zgodnie z dokumentacja projektową,

specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.

7.     OBMIAR  ROBÓT

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2.   Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót pokrycia dachu dachówką:

- pokrycie dachów dachówką ceramiczną – m2 (metr kwadratowy),

- ułożenie na krokwiach ekranu z folii PE – m2 (metr kwadratowy),

8.   ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- dostarczenie potrzebnych materiałów na stanowisko pracy,

- ułożenie na krokwiach ekranu z folii PE zbrojonej dachowej,

- wykonanie i obsadzenie ław kominiarskich,

- pokrycie dachówką powierzchni dachu,

- uszczelnienie zaprawą pokrycia dachu od spodu,

- ułożenie dachówki krawędziowej,

- pokrycie naroży i kalenic gąsiorami,

- obsadzenie drabinek śniegowych.

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE

Normy

1. PN-63/B-10243                              Roboty pokrywcze dachówką. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

2.  PN-73/B-02361                             Różne rodzaje pokryć dachowych.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I – roboty

ogólnobudowlane.

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

POKRYCIA  I   OBRÓBKI  BLACHARSKIE

- WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia i obróbek blacharskich dla realizacji

budynku.

1.2.     Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne  stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające

na celu wykonanie pokrycia i obróbek z blachy powlekanej.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.  Wymogi formalne

Wykonanie pokrycia i obróbek z blachy miedzianej winno być zlecone przedsiębiorstwu

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą

jakość ich wykonania. Roboty związane z wykonaniem pokrycia i obróbek z blachy

powlekanej winno być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej.

Przy wykonywaniu prac montażowych z elementów blach powlekanych należy przestrzegać

przepisów BHP i przeciw pożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach

montażowych i dekarskich.

1.5.2.  Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie

zaznajomić z całością dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami

poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

2. MATERIAŁY

2.1.     Obróbki blacharskie – z blachy powlekanej

Obróbki blacharskie, zostaną wykonane z powlekanej gr. 0,6 mm. Charakteryzuje się

wysoką odpornością na korozję.

3.          SPRZĘT

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do

wykonania obróbek z blach i zaakceptowanego przez Inspektora.

4.         TRANSPORT

4.1.      Transport

Transport blach powinien je zabezpieczyć przed opadami, kondensacja pary wodnej. W

czasie transportu należy unikać rzucania arkuszy, jak również przeciągania ich po nierównym

podłożu. Powstałe w czasie transportu uszkodzenia mogą ujawnić się dopiero po wykonaniu

pokrycia, pod wpływem działania temperatury i opadów.

4.2.      Magazynowanie

Blacha musi być składowana na płaskiej, czystej i gładkiej powierzchni, wentylowanych

pomieszczeniach lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kręgi musza być odizolowane od

gruntu, np. przez ułożenie na paletach. Blachy należy chronić przed kontaktem z zaprawami

murarskimi i innymi materiałami mogącymi spowodować korozję chemiczną.

# 5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.      Wymagania przy wykonywaniu robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane.

5.2.      Opis ogólny

Podkład pod pokrycie z blachy powlekanej powinien stanowić równą i gładką

powierzchnię. Długość do wykonania podkładu, należy dostosować do rozstawu elementów,

do których będą mocowane wkrętami samogwintującymi. Minimalna średnica wkrętów wynosi

6 mm, w każdym punkcie mocowania należy zastosować dwa wkręty. Łebki wkrętów powinny

być całkowicie zagłębione w podkładzie. Długość wkrętów musi być tak dobrana aby po przy-

kręceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawał wolny koniec wkrętu dł.min.5 mm.

Możliwe jest układnie blachy powlekanej :na listwę” lub „na rąbek stojący”.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.      Blacha powlekana

Blacha powlekana dostępna jest w postaci:

- arkusza o szerokości 500-1000 mm i długości 2000-3000 mm.

Zastosowana blacha powinna cechować się:

- grubością 0,6 mm,

- ciężarem 6,48 kg/m2

zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:

- dla arkuszy:

  - na szerokość + 2,5 mm, - 0,5

  - na długość + 10 mm, - 0 mm

  - na grubość ± 0,025 mm

- dla kręgów:

  - na szerokość + 1,5 mm, - 0,5

  - na długość + 300 mm, - 0 mm

  - na głębokość ± 0,025 mm

7. OBMIAR ROBÓT

Ilość wykonywanych robót związanych z wykonaniem pokrycia i obróbek z blachy powlekanej

oblicza się  wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych.

Jednostką obmiarową dla pokrycia i obróbek blachy jest 1 m2.

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

8.1.    Odbiór podkładu

Odbiór podkładu należy przeprowadzić przed przystąpieniem do robót pokrywczych, należy

sprawdzić:

- równość podkładu

- prawidłowość ukształtowania spadku.

Wyniki odbioru podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.

8.2.     Odbiór pokrycia

Po wykonaniu pokrycia dachu i obróbek należy dokonać prac, pod kątem:

- wyglądu zewnętrznego pokrycia,

- odchyleń rąbków od linii prostych (tolerancja ± 5 mm),

- mocowania arkuszy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wykonane roboty związane z wykonaniem pokrycia dachu i obróbek z blachy powlekanej są

płatne na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio:

- zakup materiałów,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wybudowania,

- przygotowanie arkuszy,

- obróbki blachą,

- uprzątnięcie resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

- PN-B-10245		Roboty blacharskie budowlane z blachy.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-02361		Pochylenie połaci dachowych.

- Certyfikaty, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne producenta.

Dz. U. nr 75/2002	Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.